Номы сортировки строганных изделий из лиственницы

1. Сорт «Элита»

Лицевая пласть

- Не допускаются никакие сучки, кроме сучков размером с игольное ушко и мелкую точку.

- Не допускаются смоляные карманы, кроме тонких полос, похожих на смоляные карманы.

- Не допускаются трещины.

- Не допускаются механические повреждения и вырывы на кромке с фаской и лицевой пласти, кроме вырывов глубиной не более 0,5 мм на лицевой пласти.

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог.

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и по толщине.

- Не допускается винт, саблевидность, лодочка.

2. Сорт «Прима»

Лицевая пласть

- Допускается один живой здоровый сросшийся или частично сросшийся (но не меньше половины длины окружности) сучок до 15 мм на 1 п/м, или  два таких же сучка до 10 мм на 1 п/м, или два смоляных невытекших кармашка общей площадью не более 5см2 на 1 п/м, или один сучок до 10 мм + 1 смоляной кармашек общей площадью не более 5см2 мм на 1 п/м.

- Допускаются   небольшие вырывы глубиной не более 1 мм.

- Допускаются микротрещины не более 5 см в длину.

- Допускаются торцевые трещины не более 15 см от края изделия

- Не допускаются трещины.

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог.

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и по толщине.

- Не допускается винт, саблевидность, лодочка.

3. Сорт «АВ»

Лицевая пласть

- Допускаются любые  живые здоровые сросшиеся или частично сросшиеся сучки в любом количестве.

- Допускаются   табачные и несросшиеся невыпадающие сучки не более 3 шт. на 1 м/п. Ø до 20 мм.

- Допускаются не вытекшие смоляные кармашки. К вытекшим смоляным кармашкам относится как к выбоинам.

- Допускаются трещины несквозные не более 40 см в длину.

- Допускаются трещины на сучках не более 5 мм в глубину и 1,5 мм в ширину в количестве 2 шт. на  изделие длиной до 2,5 м; и 4 шт. на изделие длиной  более 2,5 м.

- Допускаются сколы в сучках до 5 мм площади сучка в количестве 1 шт. на изделие.

- Допускаются выбоины не более 7 мм в диаметре и не более 3 мм в глубину.

- Допускаются торцевые трещины не более 15 см. от края изделия

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог.

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как  для паркета, так и для остальных изделий). Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и по толщине.

- Не допускается винт, лодочка.

- Саблевидность допускается – сбежность на 1 м изделия не более 1 см.

4. Сорт «ВС»

Лицевая пласть

- Допускаются любые  живые здоровые сросшиеся или частично сросшиеся сучки в любом количестве.

- Допускаются   табачные и несросшиеся невыпадающие сучки не более 6 шт. на 1 м/п. Ø до 35 мм.

- Допускаются частично вылетевший сучок не более трёх на изделие.

- Допускаются смоляные кармашки.

- Допускаются трещины несквозные не более 70 см в длину.

- Допускаются трещины на сучках не более 7мм в глубину и 2,5 мм в ширину в количестве 3 шт. на  изделие длиной до 2,5 м; и 5 шт. на изделие длиной  более 2,5 м.

- Допускаются сколы в сучках 2 шт. на изделие.

- Допускаются выбоины не более 9 мм в диаметре и не более 4 мм в глубину.

- Допускаются торцевые трещины не более 10 см. от края изделия

- Допускаются сквозные пластевые трещины  не более 50 см. в длину.

- Не допускается непрострог.

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол.

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как  для паркета, так и для остальных изделий). Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и по толщине.

8.4. Сорт «С»

Лицевая пласть

Допускается:

- несросшиеся сучки не более 35 мм в диаметре

- непрострог – до 30% площади изделия

- синева – до 10% площади изделия

- винт, лодочка - сбежность на 1 м не более 10 мм

- трещины и сколы на сучках без ограничения

- отверстия от выпавших сучков диаметром не более 20 мм не более 1 на 2 п.м

- сквозные трещины, не превышающие 10% длины изделия.

- любые смоляные кармашки

- саблевидность  на 1 м не более 5 мм.

- торцевые трещины

Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность.

Не допускается гниль, червоточина, обзол кроме одностороннего тупого длинной не более 1/3 изделия